|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | 12.11.21 | | |
| **Projekt** | Magnetische Streuung an der RSXR Beamline | | |
| **Ansprechpartner\*in** | Leonid Lunin, B. Pfau, Daniel Schick | **Tel.** |  |
| **Messzeit** |  | | |
| **Wichtige Parameter** |  | | |
| **Bemerkung** | Erster Test des Schicht-Systems. Soll Domänen bilden. Probe mit 116 Repeats nach Tripathi et al. http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1104304108 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anzahl** | **Probenaufbau: seed/Pt(0.2)/[Ru(2)/Co40Fe24B16(0.77/MgO(0.3)]x12/Ta(0.5) alle Angaben in Nanometer** | **Substrate**  **Glas, SiN45, SiO, …** | **Termin** | **erledigt** |
| 1 | Ta(3)/[Fe(0.41)/Gd(0.45)]×116/Ta(2) | Glas |  |  |
| 1 | Ta(3)/[Fe(0.41)/Gd(0.45)]×61/Ta(2) | Glas |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |